حساب الشدة النسبية للأشعة السينية المحادة عن المركب  (NiAs)

علي حسين عبد الرزاق

قسم الفيزياء ،كلية التربية -ابن الهيثم-،جامعة بغداد

الخلاصة:

اُجري في هذا البحث حساب الشدة النسبية للأشعة السينية المُحادة عن المركب (NiAs) ،مع الأخذ بنظر الاعتبار العوامل التي تؤثر على شدة تلك الأشعة، ووجد إن هناك تقارب كبير بين نتائج الشدة النسبية المحسوبة نظريا مع مثيلاتها المُسجلة عمليا، ويمكن أن يُعزى سبب الاختلافات  البسيطة بينهما إلى إن جميع البلورات في  الطبيعة هي بلورات حقيقية وليست مثالية ،من جهة اُخرى فان دقة تحديد الموقع الذري تنعكس بشكل مباشر على حساب الشدة النسبية. وقد تم الاعتماد على المصادر(7-11) في تحديد المواقع الذرية.

المقدمة

عند ملاحظ شدة طيف حيود الأشعة السينية المُسجل يتضح عدم التجانس في شدتها حيث تتفاوت من الضعيفة جدا إلى الشديدة، ويتجمع في كل خط الأشعة التي تحيد عن المستويات البلورية التي تمتاز بفواصل  (d)متساوية، وان هذا يقود إلى الاستنتاج المهم الذي يتلخص في اعتماد شدة الخط على نوع وطريقة توزيع الذرات في خلية الوحدة.

إن شدة خط الحيود عبارة عن مجموع شدة اشعة X التي تتشتت من قبل جميع الذرات في خلية الوحدة وتكون قيمتها متناسبة مع مربع عامل التركيب (F) الذي يعتمد بدوره على إحداثيات مواقع الذرات في خلية الوحدة (u,v,w) وعامل التشتت الذري (f). (1)

الجانب النظري

تتأثر شدة الأشعة السينية المُحادة عن المستويات البلورية لبلورة ما بالعوامل

- عامل ألاستقطاب (Polarization factor) .

- عامل التركيب (Structure factor).

- العامل التعددي(Multiplicity factor) .

- عامل لورنتز (Lorentz factor) .

- عامل الامتصاص (Absorption factor).

- عامل الحرارة (Temperature factor) .

ولحساب شدة الأشعة السينية المُحادة لابد من ذكر نبذة بسيطة عن هذه العوامل ومدى تأثيرها على الشدة وعلى ماذا  تعتمد:

  - تعتمد شدة الأشعة المنعكسة على طبيعة العنصر أو عناصرالمركب الذي تتشتت الأشعة عليه، وبما إن التشتت يحصل في المدارات الإلكترونية للذرات فان عدد الإلكترونات حول النواة والذي يمثل العدد الذري للعنصر(Z) هو الذي يحدد كفاءة الذرة على تشتيت الأشعة الساقطة عليها، وتطلق على كفاءة الذرة الواحدة في تشتيت الأشعة السينية عامل التشتت الذري        (Atomic scattering factor) (f)  .

  - ان اشتقاق صيغة للتعبيرعن الشدة المنعكسة للأشعة يستوجب جمع سعات الأشعة المنعكسة من قبل جميع الذرات في خلية الوحدة، وتطلق على هذه المحصلة بعامل التركيب (structure factor)( F ).والذي يعتمد على عامل التشتت الذري (f) من جهة ومواقع الذرات في خلية الوحدة        (unit cell) من جهة أخرى، و وفق المعادلة الآتية:

حيث ان:

F  =عامل التركيب

fn = عامل التشتت الذري للذرة n

N  =عدد الذرات في خلية الوحدة

hkl = معاملات ميلر

un vn wn= موقع الذرة (n) في خلية الوحدة

- يرافق مرور الأشعة السينية خلال النموذج امتصاص جزء من طاقته مؤديا إلى هبوط في شدة الأشعة المُحادة ويسمى هذا العامل بعامل الامتصاص ويعتمد هذا العامل على زاوية براك فعند الزوايا الواطئة يكون معدل الامتصاص كبير نسبيا، مسببا هبوط في شدة الأشعة المنعكسة.

- العامل التعددي : هو عبارة عن عدد صحيح يعبر عن مجموعة من المستويات المتكافئة التي تتميز بفواصل متساوية وتعكس الأشعة السينية إلى خط حيود واحد.إن لكل نظام بلوري جدول خاص به يتم من خلاله احتساب قيمة هذا العامل بالاعتماد على قيم دلائل ميلر ، ويبين الجدول(1) قيم العامل التعددي للنظام السداسي.

- عامل الاستقطاب: تكون ألأشعة المتولدة غير مستقطبة ولكن حيود ألأشعة من المستويات البلورية يسبب استقطابا جزئيا للأشعة ويؤدي هذا إلى هبوط في شدة الأشعة بمقدار .

- عامل لورنتز : بالأضافة الى عامل ألأستقطاب تتأثر شدة ألأشعة السينية المُحادة بعامل اخر يسمى عامل لورنتز والذي يعبر عن الوقت النسبي الذي تبقى فيه المستويات في وضع حيود، يؤدي هذا العامل إلى زيادة في شدة ألأشعة التي تحيد من المستويات البلورية بمقدار .

*ملاحظة: يدمج العاملين بعامل واحد يسمى عامل لورنتز-ألاستقطاب والذي يساوي  .

- عامل درجة الحرارة: ان الصورة المثالية للبلورة تتلخص في تمركز الذرات في مواقع ثابتة ضمن البنية البلورية، وهذا بعيد عن الواقع، إن الذرات تخضع عادة إلى حركة اهتزازية، وتزداد سعة اهتزاز الذرات مع زيادة درجة الحرارة مؤدية إلى هبوط في شدة ألأشعة التي تحيد منها.

*ملاحظة هامة:يكون تأثير عاملي الحرارة والامتصاص في اتجاهين متعاكسين، وعلى الرغم من إن هذين العاملين لا يُلغي احدهما الأخر تماماً فان تأثيرهما على شدة ألأشعة السينية التي تحيد من المستويات الذرية يكون محدود جداً بحيث إن إهمالهما سوف لا يسبب أي تأثير ملحوظ على دقة النتائج. (2)

وقد تم التوصل لوضع معادلة لحساب شدة الأشعة السينية وهي(2)

حيث ان

I = الشدة النسبية

│F│2= مربع عامل التركيب

P = العامل التعددي

=عانل لورنتز-الاستقطاب

لقد تناولت العديد من البحوث المنشورة للمركب (NiAs) ومن عدة جوانب فمنها من تطرق إلى طريقة التحضير وظروف التحضير من حيث درجة حرارة التحضير والغاز المستخدم أثناء التحضير (3)،ومنها تناول دراسة الخواص الكهربائية والمغناطيسية والبصرية للمركب والعوامل المؤثرة فيها(4)، ولذلك وجدنا من الضروري دراسة موضوع الشدة النسبية للأشعة السينية المُحادة عن المركب (NiAs).

النتائج والحسابات والمناقشة:

تم الاستعانة بملفات حيود المسحوق الخاصة بالمركب (NiAs)في تحديد قيم  كل من فسحة السطوح(d) ومعاملات  ميلر(hkl)والشدة النسبية عملياً.

ولغرض حسب قيمة (I) نظرياً تم إتباع الخطوات التالية :

لإيجاد قيمة عامل التركيب(F) لابد من حساب قيمة عامل الاستطارة الذرية (f) ولكلا الذرتين المكونتين للمركب وللانعكاسات المُسجلة، وقد تم الاعتماد على الجدول(2) والشكل(1) لحسب قيمة (f)، واُدرجت القيم المستحصلة منه ضمن الجدول(4).

بعد تحديد قيم (fmn),(fsb) ، كن لابد من معرفة مواقع الذرات لكلا عنصري المركب ضمن خلية الوحدة، وكانت كما موضح في الجدول(3).

باعتماد القواعد الرياضية وبالرجوع إلى قوانين تبسيط المعادلات التي تحتوي دالة آسية (e) تم تبسيط المعادلة (1) (لأنه لا يمكن إيجاد قيمة حقيقية لها كونها تحتوي على عدد مركب) وعلى النحو التالي:

ان المعادلتين (1)و(3) تعني وجود مركبتين لأية سعة موجة مستطيرة هما a وb  حيث إن :

وقد تم استخدام المعادلة (8) لحسب عامل التركيب، وبالتعويض عن قيم المواقع الذرية ولكل سطح من اسطح ميلر ينتج القيم المثبتة في الجدول (4).

اُُدرجت جميع النتائج ضمن الجدول(5) لغرض حساب الشدة النسبية.

الاستنتاجات:

من ملاحظة النتائج المثبتة في الجدول(5) يمكن استنتاج التالي:

- هناك تطابق في تسلسل شدة الخطوط من حيث الخط الأكثر شدة نزولا إلى الخط الأقل شدة وبنفس الترتيب بين الشدة المحسوبة والملاحظة.

- هناك تقارب نسبي بين القيم المحسوبة والمسجلة ويمكن أن يُعزى إلى جملة من الأسباب أهمها:

- تم الاعتماد في حساب الشدة النسبية نظريا على مواقع الذرات والتي تم ألاستعانة بالمصادر(7-11) لتحديدها. ومن المنطقي أن هذه المواقع تختلف عن المواقع الحقيقية كونها مواقع افتراضية نموذجية آذ انه لا وجود لذرة نموذجية في الطبيعة.

ب-  لابد لهذه الذرات من حركة ما دامت عملية القياس لم تتم في درجة             الصفر المطلق،وعليه فمن المتوقع إن تكون مجموعة من الذرات قد تركت   مواقعها مُخلفة عيوب بلورية.

3. لوحظ إن هناك انعكاسات تكاد تكون متطابقة في الشدة وأخرى تختلف بنسب معينة ويمكن تعليل ذلك إلى إن التقارب يحدث للسطوح الأكثر تجانس في توزيع الذرات.

4. لوحظ إن السطحين (205) و (222) لهما نفس قيمة فسحة السطوح        (d = 0.847A) وعليه فان الشدة المُسجلة تمثل محصلة الشدتين معاً، في حين إن الشدة المحسوبة نظرياً تمثل الشدة المنعكسة من كل سطح على حدة، ولذلك نلاحظ إن الاختلاف بين القيم العملية والنظرية للشدة لهذين السطحين عالية نسبياً.

5.  يمكن القول انه لاغني عن الدراسة العملية ولكن الدراسة النظرية يمكن أن تجنبنا الأخطاء المختبرية كافة، سواء في أجهزة القياس أو في تحضير العينة والتي أدت إلى وجود هذا الاختلاف بين النتائج العملية والنظرية.

المصادر

- اسس علم البلورات(1990) ، تاليف د.نجاح صادق جميل، جامعة الموصل

- B.D.Cullity  (1978) ,  (Element of X-Ray diffraction)2nd edition

Addision-wesley publishing company, Inc,(U.S.A)

- Y. Xie,  J. Lu,  P. Yan,  X. Jiang  and Y. Qian  (2000),

The chemical. Society. of Japan. , Vol. 29  , No. 2, p.114                    (A Safe Low Temperature Route to Nanocrystalline Transition Metal Arsenides)

- J. W. Allen and J. C. Mikkelsen(1977), Phys. Rev. B 15, p. 2952 - 2960 , ( Optical properties of CrSb, MnSb, NiSb, and NiAs )

- H.S.Peiser, H.P.Rooksby, and A.J.C.Wilson (1955), (X-Ray diffraction polycrystalline materials), London .Institute of physics .

- N.F.M.Henry, H.Lipson , and W.A.Wooster .(1951), (The interpretation of X-Ray diffraction photographs, London .Macmillan .

- J.-C. ZHENG AND J. W. DAVENPORT.(2004), Phys. Rev. B 69 ,p (144415-1) to  (144415-9) , (Ferromagnetism and stability of half-metallic MnSb and MnBi in the strained zinc-blende structure: Predictions from full potential and pseudopotential calculations).

- M. S. Miao, P. Lukashev, A. Herwadkar, and W. R.L. Lambrech .(2005), phys. stat. sol. (c) 2, No. 7, 2516-2519 ., (Crystal structure, electronic structure and magnetism of transition metal nitrides).

- T. Jeong, Ruben Weht, and W. E. Pickett1.(2005), Phys. Rev .  B 71, p (184103-1) to(184103-7). (Semimetallic antiferromagnetism in the half-Heusler compound CuMnSb)

- Y.Yamaguchi, H.Watanafe, and T.Suzuki. (1976), J.Phys.soc.Japan .vol.41, no.2, 703-704

( magnetic moment of excess Mn in Mn1+&Sb)

- W.Rimers, E.Hellner, and W.Treutmann. (1983),

J.phys.chem.solids.vol.44, no.3, 195-204

(polarized neutron diffraction study of Mn1.09Sb)

جدول (1) قيم العامل التعددي (p) لخطوط الحيود في طريقة المسحوق وللنظام السداسي.(2 , 6)

|  |  |  |  |  |  |  | Hexagonal system |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

جدول (2) عامل اللأستطارة الذرية (f) لعنصري  (Ni) و (As).(2 , 5)

| 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 | 6.3 | 7 | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 11.2 | 12.7 | 14.6 | 17.2 | 20.7 | 25 | 28 |  |
| 7.3 | 7.9 | 8.7 | 9.7 | 10.8 | 12.1 | 13.8 | 15.6 | 17.7 | 20.8 | 25 | 29.7 | 33 |  |

جدول (3) المواقع الذرية لكل من ذرتي (As)و(Ni)ضمن خلية الوحدة.(7-11)

| موقع الذرة الثانية | موقع الذرة الأولى | نوع الذرة |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ni |
|  |  | As |

جدول (4)حساب قيم (fNi),(fAs)ومربع القيمة المطلقة لعامل التركيب ولكل انعكاس

| F│2│ | fAs | fNi | Sin θ/λ | hk.l | Line no. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323.964 | [2fNi-fAs]2 | 26.927 | 22.463 | 0.159236 | 100 | 1 |
| 1960.554 | 3fAs2 | 25.564 | 21.216 | 0.18797 | 101 | 2 |
| 3628.858 | [2fNi+fAs]2 | 22.69 | 18.775 | 0.254972 | 102 | 3 |
| 6351.452 | [2fNi+2fAs]2 | 21.808 | 18.04 | 0.276091 | 110 | 4 |
| 1169.714 | 3fAs3 | 19.746 | 16.316 | 0.334001 | 201 | 5 |
| 1151.422 | 3fAs3 | 19.591 | 16.186 | 0.338983 | 103 | 6 |
| 2382.318 | [2fNi+fAs]2 | 18.413 | 15.198 | 0.376506 | 202 | 7 |
| 4202.67 | [2fNi+2fAs]2 | 17.762 | 14.652 | 0.398089 | 004 | 8 |
| 865.5726 | 3fAs3 | 16.986 | 13.954 | 0.434028 | 211 | 9 |
| 857.0328 | 3fAs3 | 16.902 | 13.878 | 0.437828 | 203 | 10 |
| 1844.445 | [2fNi+fAs]2 | 16.293 | 13.327 | 0.466853 | 212 | 11 |
| 3396.558 | [2fNi+2fAs]2 | 16.041 | 13.099 | 0.479386 | 300 | 12 |
| 3356.348 | [2fNi+2fAs]2 | 15.936 | 13.004 | 0.484027 | 114 | 13 |
| 701.7193 | 3fAs3 | 15.294 | 12.445 | 0.517063 | 213 | 14 |
| 693.4848 | 3fAs3 | 15.204 | 12.37 | 0.521921 | 105 | 15 |
| 2819.822 | [2fNi+2fAs]2 | 14.646 | 11.905 | 0.552486 | 220 | 16 |
| 595.4152 | 3fAs3 | 14.088 | 11.44 | 0.584112 | 311 | 17 |
| 586.3212 | 3fAs3 | 13.98 | 11.35 | 0.590319 | 205 | 18 |
| 27.6676 | [2fNi-2fAs]2 | 13.98 | 11.35 | 0.590319 | 222 | 19 |
| 1281.282 | [2fNi+fAs]2 | 13.647 | 11.074 | 0.609013 | 312 | 20 |
| 1255.639 | [2fNi+fAs]2 | 13.511 | 10.962 | 0.617284 | 106 | 21 |
| 2365.46 | [2fNi+2fAs]2 | 13.426 | 10.892 | 0.621891 | 304 | 22 |

المصدر (حسبت ضمن هذا العمل)

جدول (5) جميع تفاصيل إيجاد الشدة النسبية نظرياَ (λ=1.5418 A0)

| (I/I0) المُسجلة | (I/I0) المحسوبة | I)) المحسوبة |  | p | ¦F¦2 | hk.l | d | Sin θ | θ | Line no. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11.862558 | 59110.47 | 30.41 | 6 | 323.964 | 100 | 3.14 | 0.24551 | 14.21195 | 1 |
| 100 | 100 | 498294.5 | 21.18 | 12 | 1960.554 | 101 | 2.66 | 0.289812 | 16.8467 | 2 |
| 90 | 90.4493495 | 450704.1 | 10.35 | 12 | 3628.858 | 102 | 1.961 | 0.393116 | 23.14851 | 3 |
| 80 | 65.5648465 | 326706 | 8.573 | 6 | 6351.452 | 110 | 1.811 | 0.425676 | 25.19349 | 4 |
| 20 | 15.1184159 | 75334.23 | 5.367 | 12 | 1169.714 | 201 | 1.497 | 0.514963 | 30.995 | 5 |
| 20 | 14.3662437 | 71586.2 | 5.181 | 12 | 1151.422 | 103 | 1.475 | 0.522644 | 31.50978 | 6 |
| 30 | 23.1149128 | 115180.3 | 4.029 | 12 | 2382.318 | 202 | 1.328 | 0.580497 | 35.48551 | 7 |
| 10 | 6.00677192 | 29931.41 | 3.561 | 2 | 4202.67 | 004 | 1.256 | 0.613774 | 37.86288 | 8 |
| 20 | 12.6653277 | 63110.63 | 3.038 | 24 | 865.5726 | 211 | 1.152 | 0.669184 | 42.00412 | 9 |
| 10 | 6.17937309 | 30791.47 | 2.994 | 12 | 857.0328 | 203 | 1.142 | 0.675044 | 42.45755 | 10 |
| 40 | 24.7409306 | 123282.7 | 2.785 | 24 | 1844.445 | 212 | 1.071 | 0.719795 | 46.03752 | 11 |
| 20 | 11.2061086 | 55839.42 | 2.74 | 6 | 3396.558 | 300 | 1.043 | 0.739118 | 47.65633 | 12 |
| 30 | 22.0822284 | 110034.5 | 2.732 | 12 | 3356.348 | 114 | 1.033 | 0.746273 | 48.26856 | 13 |
| 20 | 9.46000775 | 47138.7 | 2.799 | 24 | 701.7193 | 213 | 0.967 | 0.797208 | 52.86429 | 14 |
| 10 | 4.72293049 | 23534.1 | 2.828 | 12 | 693.4848 | 105 | 0.958 | 0.804697 | 53.58103 | 15 |
| 20 | 10.7497371 | 53565.35 | 3.166 | 6 | 2819.822 | 220 | 0.905 | 0.851823 | 58.41053 | 16 |
| 20 | 11.2646211 | 56130.98 | 3.928 | 24 | 595.4152 | 311 | 0.856 | 0.900584 | 64.23495 | 17 |
| 10 | 5.8823388 | 29311.37 | 4.166 | 12 | 586.3212 | 205 | 0.847 | 0.910153 | 65.52657 | 18 |
| 10 | 0.27757856 | 1383.159 | 4.166 | 12 | 27.6676 | 222 | 0.847 | 0.910153 | 65.52657 | 19 |
| 30 | 32.2383695 | 160642 | 5.224 | 24 | 1281.282 | 312 | 0.821 | 0.938977 | 69.88044 | 20 |
| 20 | 18.0100424 | 89743.05 | 5.956 | 12 | 1255.639 | 106 | 0.81 | 0.951728 | 72.12499 | 21 |
| 30 | 37.164203 | 185187.2 | 6.524 | 12 | 2365.46 | 304 | 0.804 | 0.958831 | 73.50224 | 22 |

Calculations of relative intensity of X-Ray diffracted of (NiAs) compound.

A. H. Abd Al- Razak.

Department of Physics, College of Education

Ibn Al-Haithem, University of Baghdad.

Abstract

Relative intensity of X-Ray diffraction  Calculated, considering many factors effecting on the relative  intensity of diffraction line on powder method, which is clearly comparable with the results obtained from the observed intensity and calculated intensity.

This different between theoretical and experimental values because all real crystal are imperfect, in the sense that they have a mosaic structure, and the degree of imperfection can vary greatly from one crystal to another.

We have considered a  crystal as a collection of atoms located at fixed point in the lattice, in order to follow up the accuracy of this atomic position depended on many references to determined accuracy of atomic position in the unit cell.

# Text boxes

fAs

fNi

Sin θ/λ

Sin θ/λ

شكل (1)

(b) تغيرعامل اللأستطارة الذرية( f )لعنصر

الـ (Ni) مع sin θ/λ  (Z=28)

- تغيرعامل اللأستطارة الذرية( f )لعنصر

الـ (As) مع  sin θ/λ (Z=33)

شكل (1)